Объемные веса материалов

----------------------------------------------------------------------¬

¦  N  ¦          Наименование материалов          ¦ Единица ¦Масса, кг¦

¦     ¦                                           ¦измерения¦         ¦

+-----+-------------------------------------------+---------+---------+

¦     ¦           I. Пористые материалы           ¦         ¦         ¦

¦  1  ¦ Агломерат, полученный  спеканием  зол   и ¦    м3   ¦ 600-900 ¦

¦     ¦ шлаков                                    ¦         ¦         ¦

¦     ¦ Доменные гранулированные шлаки:           ¦         ¦         ¦

¦  2  ¦      основные - легкие                    ¦  то же  ¦ 500-800 ¦

¦  3  ¦      кислые - средние и тяжелые           ¦   " "   ¦ 800-1100¦

¦  4  ¦ Керамзит - гравий                         ¦   " "   ¦ 450-700 ¦

¦  5  ¦ Керамзит - щебень                         ¦   " "   ¦ 600-1000¦

¦  6  ¦ Пемзовый щебень и пемзовый песок          ¦   " "   ¦ 450-700 ¦

¦  7  ¦ Керамзит (искусственная пемза)            ¦   " "   ¦ 250-600 ¦

¦     ¦      Топливные шлаки:                     ¦         ¦         ¦

¦  8  ¦      антрацитовые                         ¦   " "   ¦ 700-1000¦

¦  9  ¦      каменноугольные                      ¦   " "   ¦ 600-900 ¦

¦ 10  ¦      подмосковного угля                   ¦   " "   ¦ 550-900 ¦

¦ 11  ¦      сланцевые                            ¦   " "   ¦ 400-700 ¦

¦ 12  ¦      торфяные                             ¦   " "   ¦ 600-1100¦

¦ 13  ¦ Щебень из вулканического туфа             ¦   " "   ¦ 700-1100¦

¦ 14  ¦ Щебень из легкого ракушечника             ¦   " "   ¦ 600-750 ¦

¦ 15  ¦ Щебень из    тяжелых    ракушечников    и ¦   " "   ¦ 900-1300¦

¦     ¦ известковых туфов                         ¦         ¦         ¦

¦ 16  ¦ Щебень кирпичный                          ¦   " "   ¦ 900-1100¦

¦     ¦                                           ¦         ¦         ¦

¦     ¦   II. Бетонные и железобетонные изделия   ¦         ¦         ¦

¦ 17  ¦ Бетонные изделия (неармированные)         ¦   " "   ¦   2400  ¦

¦ 18  ¦ Железобетонные изделия                    ¦   " "   ¦   2500  ¦

¦ 19  ¦ Доски подоконные железобетонные           ¦    м2   ¦   110   ¦

¦     ¦ Колодцы канализационные:                  ¦         ¦         ¦

¦ 20  ¦      конус                                ¦    м    ¦ 950-1190¦

¦ 21  ¦      кольцо                               ¦  то же  ¦ 850-890 ¦

¦ 22  ¦      днище                                ¦   " "   ¦   2400  ¦

¦ 23  ¦ Марши лестничные                          ¦    м2   ¦   270   ¦

¦ 24  ¦ То же, шлифованные                        ¦  то же  ¦   260   ¦

¦ 25  ¦ Марши-площадки                            ¦   " "   ¦   260   ¦

¦ 26  ¦ Панели с дымовентиляционными каналами     ¦   " "   ¦ 340-360 ¦

¦     ¦ Панели перекрытий:                        ¦         ¦         ¦

¦ 27  ¦      пустотные                            ¦   " "   ¦   250   ¦

¦ 28  ¦      ребристые                            ¦   " "   ¦   180   ¦

¦ 29  ¦      шатровые                             ¦   " "   ¦   190   ¦

¦ 30  ¦ Перегородки гипсобетонные крупнопанельные ¦   " "   ¦   113   ¦

¦ 31  ¦ Перегородки с  каналами и  коробками  для ¦   " "   ¦   113   ¦

¦     ¦ скрытой проводки                          ¦         ¦         ¦

¦ 32  ¦ Плиты балконные                           ¦   " "   ¦   250   ¦

¦ 33  ¦ Плиты козырьковые                         ¦   " "   ¦ 250-350 ¦

¦ 34  ¦ Площадки лестничные                       ¦   " "   ¦ 240-260 ¦

¦     ¦                                           ¦         ¦         ¦

¦     ¦    III. Разные строительные материалы     ¦         ¦         ¦

¦ 35  ¦ Асбозурит                                 ¦    м3   ¦   707   ¦

¦ 36  ¦ Бетон (тяжелый)                           ¦  то же  ¦   2400  ¦

¦ 37  ¦ Бетон керамзитовый (керамзитобетон)       ¦   " "   ¦ 900-1200¦

¦ 38  ¦ Бетон шлаковый (шлакобетон)               ¦   " "   ¦   1600  ¦

¦ 39  ¦ Бревна                                    ¦   " "   ¦   700   ¦

¦ 40  ¦ Брезент                                   ¦    м2   ¦    1    ¦

¦ 41  ¦ Бризол                                    ¦  то же  ¦   1,5   ¦

¦     ¦ Бруски обрезные:                          ¦         ¦         ¦

¦ 42  ¦      хвойные                              ¦    м3   ¦   650   ¦

¦ 43  ¦      лиственных пород                     ¦  то же  ¦   700   ¦

¦ 44  ¦ Битумы строительные твердые и полутвердые ¦   " "   ¦1000-1100¦

¦ 45  ¦ Вата минеральная                          ¦   " "   ¦   141   ¦

¦     ¦ Ванны:                                    ¦         ¦         ¦

¦ 46  ¦      стальные                             ¦  комп.  ¦   48,2  ¦

¦ 47  ¦      чугунные эмалированные               ¦  то же  ¦   114   ¦

¦ 48  ¦ Войлок минеральный                        ¦    м3   ¦   197   ¦

¦ 49  ¦ Глина обыкновенная                        ¦  то же  ¦   1500  ¦

¦ 50  ¦ Глиноизвестковая смесь сухая для раствора ¦   " "   ¦   1500  ¦

¦ 51  ¦ Гидроизол                                 ¦    м2   ¦   0,8   ¦

¦ 52  ¦ Гравий немытый и промытый                 ¦    м3   ¦   1600  ¦

¦ 53  ¦ Гравийно-песчаная смесь                   ¦  то же  ¦   1600  ¦

¦ 54  ¦ Гипсолитовые плиты                        ¦   " "   ¦1400-1620¦

¦     ¦ Доски:                                    ¦         ¦         ¦

¦ 55  ¦      хвойные обрезные и необрезные        ¦   " "   ¦ 650-700 ¦

¦ 56  ¦      мягких лиственных пород              ¦   " "   ¦ 600-700 ¦

¦ 57  ¦      буковые                              ¦   " "   ¦   750   ¦

¦ 58  ¦      дубовые, ясеневые, кленовые          ¦   " "   ¦   850   ¦

¦ 59  ¦ Камень бутовый из известняка              ¦   " "   ¦   1800  ¦

¦ 60  ¦ Каолин                                    ¦   " "   ¦   1010  ¦

¦     ¦ Кирпич:                                   ¦         ¦         ¦

¦ 61  ¦ обыкновенный пустотелый  пластического  и ¦ 1000 шт.¦   3750  ¦

¦     ¦ полусухого прессования                    ¦         ¦         ¦

¦ 62  ¦ силикатный                                ¦  то же  ¦   3700  ¦

¦     ¦ Лента конвейерная:                        ¦         ¦         ¦

¦ 63  ¦ шириной 400 мм                            ¦    м    ¦   6,4   ¦

¦ 64  ¦          " 500 "                          ¦  то же  ¦    8    ¦

¦ 65  ¦          " 600 "                          ¦   " "   ¦    12   ¦

¦ 66  ¦          " 700 "                          ¦   " "   ¦    14   ¦

¦ 67  ¦          " 800 "                          ¦   " "   ¦    16   ¦

¦ 68  ¦ Линкруст                                  ¦    м2   ¦   1,5   ¦

¦     ¦ Линолеум:                                 ¦         ¦         ¦

¦ 69  ¦      алкидный гладкий толщиной 2,5 мм     ¦  то же  ¦   3,3   ¦

¦ 70  ¦      то же, 3 мм                          ¦   " "   ¦    4    ¦

¦ 71  ¦          " 5 "                            ¦   " "   ¦    6    ¦

¦ 72  ¦      печатный                             ¦   " "   ¦   3,3   ¦

¦ 73  ¦      на войлочной основе                  ¦   " "   ¦    6    ¦

¦ 74  ¦      однослойный (линолеум-пластикат)     ¦   " "   ¦   3,3   ¦

¦     ¦ толщиной 2 мм                             ¦         ¦         ¦

¦ 75  ¦      резиновый                            ¦   " "   ¦    4    ¦

¦ 76  ¦      поливинилхлоридный на тканевой основе¦   " "   ¦   3,3   ¦

¦     ¦ Мрамор:                                   ¦         ¦         ¦

¦ 77  ¦      глыба                                ¦    м3   ¦   2700  ¦

¦ 78  ¦      крошка                               ¦  то же  ¦   1300  ¦

¦     ¦ Наличники хвойные:                        ¦         ¦         ¦

¦ 79  ¦ сечением 54х13 мм                         ¦  100 м  ¦    60   ¦

¦ 80  ¦         " 74х13 "                         ¦  то же  ¦    80   ¦

¦     ¦ Обои:                                     ¦         ¦         ¦

¦ 81  ¦      высококачественные                   ¦  100 м2 ¦    24   ¦

¦ 82  ¦      обыкновенного качества               ¦  то же  ¦    8    ¦

¦ 83  ¦ Паркет штучный                            ¦    м2   ¦    10   ¦

¦ 84  ¦      " щитовой                            ¦  то же  ¦    20   ¦

¦ 85  ¦      " в пачках, связках                  ¦    м3   ¦ 250-400 ¦

¦ 86  ¦ Песок природный                           ¦  то же  ¦   1500  ¦

¦ 87  ¦      " морской                            ¦   " "   ¦   1620  ¦

¦ 88  ¦ Песчаный балласт                          ¦   " "   ¦   1600  ¦

¦ 89  ¦ Пенобетонные блоки                        ¦   " "   ¦   650   ¦

¦ 90  ¦ Пергамин кровельный                       ¦    м2   ¦   0,7   ¦

¦ 91  ¦ Пеностекло (газостекло)                   ¦    м3   ¦ 150-600 ¦

¦     ¦ Плита древесноволокнистая:                ¦         ¦         ¦

¦ 92  ¦      твердая толщиной 4 мм                ¦    м2   ¦   4,3   ¦

¦ 93  ¦      то же, 6 мм                          ¦  то же  ¦   6,4   ¦

¦ 94  ¦     изоляционно-отделочная толщиной 12,5мм¦   " "   ¦   15,7  ¦

¦ 95  ¦      полутвердая толщиной 4 мм            ¦   " "   ¦   4,3   ¦

¦ 96  ¦      то же, 6 мм                          ¦   " "   ¦   6,4   ¦

¦     ¦ Плита древесностружечная:                 ¦         ¦         ¦

¦ 97  ¦      3-слойная шлифованная с двух  сторон ¦   " "   ¦   8,4   ¦

¦     ¦ толщиной 19 мм                            ¦         ¦         ¦

¦ 98  ¦      для полов толщиной 19 мм             ¦   " "   ¦   5,7   ¦

¦ 99  ¦      то же, 16 мм                         ¦   " "   ¦   4,8   ¦

¦ 100 ¦            " 10 мм                        ¦   " "   ¦    3    ¦

¦ 101 ¦ Плита фибролитовая                        ¦    м3   ¦   362   ¦

¦     ¦ Пенопласт:                                ¦         ¦         ¦

¦ 102 ¦      ПС-1                                 ¦  то же  ¦  60-220 ¦

¦ 103 ¦      ПХВ-1                                ¦   " "   ¦ 110-130 ¦

¦ 104 ¦ Плиты газовые                             ¦   шт.   ¦  77-78  ¦

¦ 105 ¦ Плиты совелитовые                         ¦    м3   ¦   516   ¦

¦ 106 ¦ То же, "Брекчия"                          ¦    м2   ¦   120   ¦

¦ 107 ¦ Плитка акустическая                       ¦    м3   ¦ 320-360 ¦

¦     ¦ Плиты торфяные теплоизоляционные:         ¦         ¦         ¦

¦ 108 ¦      обыкновенные                         ¦  то же  ¦   241   ¦

¦ 109 ¦      биостойкие, трудносгораемые,         ¦   " "   ¦   241   ¦

¦     ¦ водостойкие                               ¦         ¦         ¦

¦ 110 ¦ Плитки керамические для стен              ¦    м2   ¦   11,4  ¦

¦ 111 ¦ То же, для полов                          ¦  то же  ¦    25   ¦

¦     ¦ Плитки кислотоупорные:                    ¦         ¦         ¦

¦ 112 ¦      толщиной 10 мм                       ¦   " "   ¦    22   ¦

¦ 113 ¦             " 25 мм                       ¦   " "   ¦    56   ¦

¦ 114 ¦             " 50 мм                       ¦   " "   ¦   112   ¦

¦     ¦ Плитки фасадные  стеклянные  облицовочные ¦         ¦         ¦

¦     ¦ размером:                                 ¦         ¦         ¦

¦ 115 ¦      125х125 мм                           ¦   " "   ¦    27   ¦

¦ 116 ¦      150х150 мм                           ¦   " "   ¦    27   ¦

¦     ¦ Пароизол круглого  сечения  для  изоляции ¦         ¦         ¦

¦     ¦ пазов:                                    ¦         ¦         ¦

¦ 117 ¦      диаметром 10 мм                      ¦  100 м  ¦   2,78  ¦

¦ 118 ¦              " 20 "                       ¦  то же  ¦   10,6  ¦

¦ 119 ¦              " 30 "                       ¦   " "   ¦   24,5  ¦

¦ 120 ¦              " 40 "                       ¦   " "   ¦   43,6  ¦

¦ 121 ¦              " 45 "                       ¦   " "   ¦   55,2  ¦

¦ 122 ¦ Поручни из хвойных пород                  ¦   " "   ¦   140   ¦

¦ 123 ¦ Полиизобутиленовая мастика   УМС-50   для ¦    м3   ¦1100-1500¦

¦     ¦ герметизаций стыков                       ¦         ¦         ¦

¦ 124 ¦ Растворы цементные,  цементно-известковые ¦  то же  ¦   2200  ¦

¦     ¦ тяжелые                                   ¦         ¦         ¦

¦ 125 ¦ Растворы отделочные цементно-известковые, ¦   " "   ¦   1800  ¦

¦     ¦ известковые легкие                        ¦         ¦         ¦

¦ 126 ¦ Радиаторы чугунные                        ¦   экм.  ¦   25,3  ¦

¦     ¦ Раковины:                                 ¦         ¦         ¦

¦ 127 ¦      стальные                             ¦   шт.   ¦   8,1   ¦

¦ 128 ¦      чугунные                             ¦  то же  ¦   16,8  ¦

¦ 129 ¦ Рубероид                                  ¦    м2   ¦   1,7   ¦

¦     ¦ Сетка:                                    ¦         ¦         ¦

¦ 130 ¦      проволочная плетеная                 ¦  то же  ¦   2,3   ¦

¦ 131 ¦      тканая с квадратной ячейкой в  свету ¦   " "   ¦   4,1   ¦

¦     ¦ 5 мм                                      ¦         ¦         ¦

¦     ¦ Смеси сухие      для     растворов      и ¦         ¦         ¦

¦     ¦ керамзитобетона:                          ¦         ¦         ¦

¦ 132 ¦      глиноизвестковая                     ¦    м3   ¦   1500  ¦

¦ 133 ¦      керамзитобетонная                    ¦  то же  ¦   800   ¦

¦ 134 ¦      цементно-песчаная, затаренная      в ¦   " "   ¦   1550  ¦

¦     ¦ бумажные мешки по 50 кг                   ¦         ¦         ¦

¦     ¦ Стекло:                                   ¦         ¦         ¦

¦ 135 ¦      органическое                         ¦    м3   ¦   1180  ¦

¦ 136 ¦      витринное толщиной 6 мм              ¦    м2   ¦   21,4  ¦

¦ 137 ¦      то же, 8 мм                          ¦  то же  ¦   24,4  ¦

¦ 138 ¦      оконное листовое толщиной 2 мм       ¦   " "   ¦    6    ¦

¦ 139 ¦      то же, 3 мм                          ¦   " "   ¦   8,8   ¦

¦ 140 ¦      армированное                         ¦   " "   ¦   17,2  ¦

¦ 141 ¦      узорчатое                            ¦    м2   ¦   17,2  ¦

¦ 142 ¦      жидкое                               ¦    м3   ¦   1480  ¦

¦     ¦ Стеклоблоки размером:                     ¦         ¦         ¦

¦ 143 ¦      194х194х98 мм                        ¦   шт.   ¦   5,7   ¦

¦ 144 ¦      194х94х98 "                          ¦  то же  ¦   2,9   ¦

¦ 145 ¦ Стеклоткань шириной 100 см                ¦    м    ¦   0,5   ¦

¦ 146 ¦ Стеклопрофилит                            ¦    м2   ¦  4-8,9  ¦

¦ 147 ¦ Толь кровельный и гидроизоляционный       ¦  то же  ¦   1,2   ¦

¦     ¦ Трубы (без   изоляции)   асбестоцементные ¦         ¦         ¦

¦     ¦ ВТ6:                                      ¦         ¦         ¦

¦ 148 ¦      условным диаметром 50 мм             ¦    м    ¦   3,7   ¦

¦ 149 ¦      то же, 100 мм                        ¦  то же  ¦   7,1   ¦

¦ 150 ¦         " 200 "                           ¦   " "   ¦   20,3  ¦

¦ 151 ¦         " 300 "                           ¦   " "   ¦    37   ¦

¦ 152 ¦         " 400 "                           ¦   " "   ¦    62   ¦

¦ 153 ¦         " 500 "                           ¦   " "   ¦   92,2  ¦

¦ 154 ¦ Трубы асбестоцементные        безнапорные ¦   " "   ¦   4,7   ¦

¦     ¦ диаметром 100 мм                          ¦         ¦         ¦

¦     ¦ Трубы железобетонные          безнапорные ¦         ¦         ¦

¦     ¦ (раструбные, фальцевые и с гладким концом ¦         ¦         ¦

¦     ¦ с муфтами):                               ¦         ¦         ¦

¦ 155 ¦      диаметром 250 мм                     ¦   " "   ¦   114   ¦

¦ 156 ¦              " 300 "                      ¦   " "   ¦   150   ¦

¦ 157 ¦              " 500 "                      ¦   " "   ¦   316   ¦

¦ 158 ¦              " 700 "                      ¦   " "   ¦   572   ¦

¦ 159 ¦              " 900 "                      ¦   " "   ¦   950   ¦

¦ 160 ¦               " 1000 "                    ¦   " "   ¦   1150  ¦

¦ 161 ¦               " 1200-1250 мм              ¦   " "   ¦   1532  ¦

¦ 162 ¦               " 1500 "                    ¦   " "   ¦   1750  ¦

¦     ¦ Трубы железобетонные      напорные      с ¦         ¦         ¦

¦     ¦ раструбом:                                ¦         ¦         ¦

¦ 163 ¦      РТН-70-1,11                          ¦   " "   ¦   403   ¦

¦ 164 ¦      РТН-90-1,11                          ¦   " "   ¦   458   ¦

¦ 165 ¦      РТН-100-1,11                         ¦   " "   ¦   711   ¦

¦ 166 ¦      РТН-120-1,11                         ¦   " "   ¦   990   ¦

¦     ¦ Трубы керамические канализационные:       ¦         ¦         ¦

¦ 167 ¦      диаметром 150 мм                     ¦   " "   ¦    30   ¦

¦ 168 ¦              " 200 "                      ¦   " "   ¦    42   ¦

¦ 169 ¦              " 300 "                      ¦   " "   ¦    73   ¦

¦ 170 ¦              " 400 "                      ¦   " "   ¦   115   ¦

¦ 171 ¦              " 500 "                      ¦   " "   ¦   171   ¦

¦ 172 ¦ Фанера клееная  из  осиновых  и   хвойных ¦    м3   ¦   700   ¦

¦     ¦ пород                                     ¦         ¦         ¦

¦     ¦ Шпалы:                                    ¦         ¦         ¦

¦ 173 ¦      широкой колеи пропитанные            ¦   шт.   ¦    74   ¦

¦ 174 ¦      то же, непропитанные                 ¦  то же  ¦    60   ¦

¦ 175 ¦      узкой колеи пропитанные              ¦   " "   ¦    30   ¦

¦ 176 ¦      то же, непропитанные                 ¦   " "   ¦    23   ¦

¦ 177 ¦ Штапик оконный                            ¦  100 м  ¦    7    ¦

------+-------------------------------------------+---------+----------

Приложение 2

                 Транспортные и весовые характеристики

                   важнейших строительных материалов

------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование материалов ¦ Единица ¦Нагрузка при перевозке¦Удельный¦ Объемный¦

¦                         ¦измерения¦      (средняя)       ¦  вес   ¦   вес   ¦

¦                         ¦         +-------------T--------+  г/см3 ¦  кг/м3  ¦

¦                         ¦         ¦   на 3-х    ¦   на   ¦        ¦         ¦

¦                         ¦         ¦   тонном    ¦  плат- ¦        ¦         ¦

¦                         ¦         ¦ автомобиле  ¦  форме ¦        ¦         ¦

¦                         ¦         ¦             ¦  или в ¦        ¦         ¦

¦                         ¦         ¦             ¦ вагоне ¦        ¦         ¦

¦                         ¦         ¦             ¦ на 16 т¦        ¦         ¦

+-------------------------+---------+-------------+--------+--------+---------+

¦ Артикский туф           ¦     м3  ¦     3       ¦   16   ¦   2,8  ¦ 800-1100¦

¦ Асбестоцементные плитки ¦     м2  ¦    300      ¦  1500  ¦   2,5  ¦1600-1900¦

¦ и волнистая фанера      ¦         ¦             ¦        ¦        ¦(1м2 - 11¦

¦                         ¦         ¦             ¦        ¦        ¦   кг)   ¦

¦ Асфальтобетон           ¦     м3  ¦    1,3      ¦    -   ¦   2,8  ¦2000-2200¦

¦ Базальт                 ¦   то же ¦    1,5      ¦    8   ¦   2,5  ¦1900-2000¦

¦ Бетон ячеистый          ¦     -   ¦     -       ¦    -   ¦   2,8  ¦ 400-1200¦

¦ (пеногазобетон,         ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ пеносиликат)            ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Береза                  ¦     м3  ¦     5       ¦   26   ¦   1,6  ¦ 500-600 ¦

¦ Бут-известняк (обмер в  ¦   то же ¦     2       ¦   12   ¦   2,6  ¦1300-1400¦

¦ штабелях)               ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Битумно-опилочные плиты ¦    " "  ¦    2,5      ¦   14   ¦    -   ¦ 300-400 ¦

¦ Войлок в кипах          ¦     т   ¦    2,7      ¦   16   ¦   1,7  ¦ 200-300 ¦

¦ Газогипс                ¦     -   ¦     -       ¦    -   ¦   2,7  ¦   500   ¦

¦ Гипс и изделия          ¦     м3  ¦     2       ¦   10   ¦   2,7  ¦ 900-1300¦

¦ Гипсобетон              ¦   то же ¦     2       ¦   10   ¦   2,6  ¦1000-1300¦

¦ Глина                   ¦    " "  ¦  1,8-1,6    ¦   10   ¦   2,7  ¦1600-1800¦

¦ Гравий                  ¦    " "  ¦     2       ¦  10,5  ¦    -   ¦1500-1600¦

¦ Граниты                 ¦    " "  ¦    1,1      ¦    6   ¦    3   ¦2500-2800¦

¦ Дрова                   ¦    " "  ¦  6,5-5,5    ¦   30   ¦    -   ¦ 400-500 ¦

¦ Дуб                     ¦    " "  ¦    3,5      ¦   20   ¦  1,65  ¦ 700-900 ¦

¦ Земля сухая             ¦    " "  ¦    2,3      ¦    -   ¦    -   ¦1200-1400¦

¦ (растительная)          ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Зола                    ¦    " "  ¦    3,3      ¦  23-18 ¦    -   ¦ 700-900 ¦

¦ Известняки тяжелые      ¦    " "  ¦  1,7-1,3    ¦   9-7  ¦   2,6  ¦1700-2400¦

¦ Известняки-ракушечники  ¦    " "  ¦   2,5-2     ¦  13-11 ¦   2,6  ¦1200-1400¦

¦ Известь-кипелка         ¦    " "  ¦  2,7-3,7    ¦  20-14 ¦   2,6  ¦ 800-1100¦

¦ Известь-пушонка         ¦    " "  ¦     6       ¦   30   ¦   2,6  ¦ 450-550 ¦

¦ Известковое тесто       ¦    " "  ¦  2,2-2,3    ¦    -   ¦    -   ¦1300-1400¦

¦ Камни шлакобетонные     ¦    " "  ¦    2,4      ¦   12   ¦    -   ¦1200-1300¦

¦ пустотелые (обмер в     ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ штабелях)               ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Картон                  ¦    м2   ¦    300      ¦  1600  ¦   1,6  ¦ 250-500 ¦

¦ Кирпич глиняный         ¦ 1000 шт.¦ 0,85-0,77   ¦   4-5  ¦   2,7  ¦1600-1900¦

¦ обыкновенный            ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Кирпич силикатный       ¦   то же ¦    0,8      ¦   4,3  ¦   2,6  ¦1800-2000¦

¦ Кирпич трепельный       ¦    " "  ¦  2,7-2,2    ¦  14-11 ¦   2,7  ¦ 900-1300¦

¦ Кирпичная кладка        ¦     -   ¦     -       ¦    -   ¦    -   ¦1400-1900¦

¦ Ксилолит                ¦     -   ¦     -       ¦    -   ¦   2,4  ¦   900   ¦

¦ Лес хвойный полусухой   ¦    м3   ¦    4,6      ¦   23   ¦   1,6  ¦ 650-700 ¦

¦ Мел молотый             ¦     т   ¦     3       ¦   16   ¦   2,6  ¦ 950-1200¦

¦ Минераловатные плиты    ¦    м3   ¦     7       ¦   18   ¦   2,8  ¦ 300-500 ¦

¦ Мрамор                  ¦   то же ¦     1       ¦   5,3  ¦   2,8  ¦   2700  ¦

¦ Мусор строительный      ¦    " "  ¦    2,5      ¦    -   ¦    -   ¦1200-1400¦

¦ Опилки древесные        ¦    " "  ¦     10      ¦    -   ¦   1,6  ¦ 200-300 ¦

¦ Оргалит                 ¦    м2   ¦    300      ¦  1600  ¦   1,7  ¦ 200-300 ¦

¦ Пакля                   ¦     -   ¦     -       ¦    -   ¦   1,7  ¦  50-100 ¦

¦ Пемза                   ¦    м3   ¦     5       ¦   25   ¦   3,1  ¦ 400-700 ¦

¦ Песчаник                ¦   то же ¦    1,8      ¦    8   ¦   2,7  ¦2100-2400¦

¦ Песок речной            ¦    " "  ¦    1,7      ¦    9   ¦   2,6  ¦1500-1700¦

¦ Растворы                ¦    " "  ¦    1,4      ¦    -   ¦   2,8  ¦1800-2000¦

¦ известково-песчаные на  ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ обычном песке           ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Растворы легкие         ¦    " "  ¦   2-1,5     ¦    -   ¦   2,6  ¦1200-1600¦

¦ (шлаковые)              ¦         ¦             ¦        ¦        ¦         ¦

¦ Стекло                  ¦    " "  ¦     -       ¦    -   ¦   2,6  ¦   2500  ¦

¦ Соломит                 ¦    " "  ¦     10      ¦    -   ¦   1,4  ¦ 150-250 ¦

¦ Сосна                   ¦    " "  ¦     5       ¦   26   ¦   1,6  ¦ 500-600 ¦

¦ Трепел (диатомит)       ¦    " "  ¦     5       ¦   26   ¦   2,7  ¦   600   ¦

¦ Торфоплиты              ¦    " "  ¦     5       ¦   26   ¦   1,5  ¦ 150-250 ¦

¦ Фанера                  ¦    " "  ¦     4       ¦   20   ¦   1,6  ¦ 575-650 ¦

¦ Фибролит                ¦    " "  ¦     7       ¦   26   ¦    -   ¦ 350-550 ¦

¦ Цемент                  ¦     т   ¦     3       ¦   16   ¦   3,1  ¦1000-1400¦

¦ Шевелин                 ¦    м3   ¦     8       ¦   30   ¦    -   ¦   150   ¦

¦ Шлак гранулированный    ¦   то же ¦    5-4      ¦  30-20 ¦   3,3  ¦ 400-700 ¦

¦ Шлак котельный          ¦    " "  ¦    4,3      ¦  20-16 ¦   2,7  ¦ 700-1100¦

¦ Щебень из плотных пород ¦    " "  ¦    1,8      ¦   10   ¦   2,6  ¦1600-1800¦

¦ Шлаковая вата           ¦    " "  ¦     8       ¦    -   ¦   3,3  ¦ 200-300 ¦

¦ Щебень известняковый    ¦    " "  ¦     2       ¦   11   ¦   2,6  ¦1300-1500¦

--------------------------+---------+-------------+--------+--------+----------

Приложение 3

                     Объем 100 м пиломатериалов, м3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование¦Толщина, мм¦                            Ширина материалов, мм                            ¦

¦            ¦           +-----------------------------------------------------------------------------+

¦            ¦           ¦  80   ¦  90   ¦ 100  ¦  110  ¦  130  ¦  150  ¦  180  ¦ 200  ¦  220  ¦  250  ¦

+------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+

¦    Доски   ¦     13    ¦ 0,104 ¦ 0,117 ¦ 0,13 ¦ 0,143 ¦ 0,169 ¦ 0,195 ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦            ¦     16    ¦ 0,128 ¦ 0,144 ¦ 0,16 ¦ 0,176 ¦ 0,208 ¦ 0,24  ¦ 0,288 ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦            ¦     19    ¦ 0,152 ¦ 0,171 ¦ 0,19 ¦ 0,209 ¦ 0,247 ¦ 0,285 ¦ 0,342 ¦ 0,38 ¦   -   ¦   -   ¦

¦            ¦     22    ¦ 0,176 ¦ 0,198 ¦ 0,22 ¦ 0,242 ¦ 0,286 ¦ 0,33  ¦ 0,396 ¦ 0,44 ¦   -   ¦   -   ¦

¦            ¦     25    ¦  0,2  ¦ 0,225 ¦ 0,25 ¦ 0,275 ¦ 0,325 ¦ 0,375 ¦ 0,45  ¦ 0,5  ¦ 0,55  ¦ 0,625 ¦

¦            ¦     32    ¦   -   ¦   -   ¦ 0,32 ¦ 0,352 ¦ 0,416 ¦ 0,48  ¦ 0,576 ¦ 0,64 ¦ 0,704 ¦  0,8  ¦

¦            ¦     40    ¦   -   ¦   -   ¦ 0,4  ¦ 0,44  ¦ 0,52  ¦  0,6  ¦ 0,72  ¦ 0,8  ¦ 0,88  ¦   1   ¦

¦            ¦     50    ¦   -   ¦   -   ¦ 0,5  ¦   -   ¦ 0,65  ¦ 0,75  ¦  0,9  ¦  1   ¦  1,1  ¦ 1,25  ¦

¦            ¦     60    ¦   -   ¦   -   ¦ 0,6  ¦   -   ¦ 0,78  ¦  0,9  ¦ 1,08  ¦ 1,2  ¦ 1,32  ¦  1,5  ¦

-------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------

