ПН 10

	


Характеристики

	Диаметр de, мм:
	1500

	Высота h, мм:
	100

	Геометрический объем, м.куб:
	0.177

	Обьем бетона, м.куб:
	0.18

	Вес, кг:
	450

	ГОСТ:
	8020-90


ПН 15

	[image: image1.jpg]i

%







Характеристики

	Диаметр de, мм:
	2000

	Высота h, мм:
	120

	Геометрический объем, м.куб:
	0.377

	Обьем бетона, м.куб:
	0.38

	Вес, кг:
	950

	ГОСТ:
	8020-90


ПН 20

	[image: image2.jpg]i

%







Характеристики

	Диаметр de, мм:
	2500

	Высота h, мм:
	120

	Геометрический объем, м.куб:
	0.589

	Обьем бетона, м.куб:
	0.59

	Вес, кг:
	1475

	ГОСТ:
	8020-90


КС 10-3

	[image: image3.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	1000

	Диаметр de, мм:
	1160

	Высота h, мм:
	290

	Геометрический объем, м.куб:
	0.306

	Обьем бетона, м.куб:
	0.079

	Вес, кг:
	197.5

	ГОСТ:
	8020-90

	Толщина стенки, мм:
	80


КС 10-6

	[image: image4.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	1000

	Диаметр de, мм:
	1160

	Высота h, мм:
	590

	Геометрический объем, м.куб:
	0.624

	Обьем бетона, м.куб:
	0.16

	Вес, кг:
	400

	ГОСТ:
	8020-90

	Толщина стенки, мм:
	80


КС 10-9

	[image: image5.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	1000

	Диаметр de, мм:
	1160

	Высота h, мм:
	890

	Геометрический объем, м.куб:
	0.941

	Обьем бетона, м.куб:
	0.242

	Вес, кг:
	605

	ГОСТ:
	8020-90

	Толщина стенки, мм:
	80


КС 15-6

	[image: image6.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	1500

	Диаметр de, мм:
	1680

	Высота h, мм:
	590

	Геометрический объем, м.куб:
	1.308

	Обьем бетона, м.куб:
	0.265

	Вес, кг:
	662.5

	ГОСТ:
	8020-90

	Толщина стенки, мм:
	90


КС 15-9

	[image: image7.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	1500

	Диаметр de, мм:
	1680

	Высота h, мм:
	890

	Геометрический объем, м.куб:
	1.973

	Обьем бетона, м.куб:
	0.4

	Вес, кг:
	1000

	ГОСТ:
	8020-90

	Толщина стенки, мм:
	90


КО 6

	[image: image8.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	580

	Диаметр de, мм:
	840

	Высота h, мм:
	70

	Геометрический объем, м.куб:
	0.039

	Обьем бетона, м.куб:
	0.02

	Вес, кг:
	50

	ГОСТ:
	8020-90


ПП 10

	[image: image9.jpg]





Характеристики

	Величина а, мм:
	150

	Диаметр di, мм:
	700

	Диаметр de, мм:
	1160

	Высота h, мм:
	150

	Геометрический объем, м.куб:
	0.159

	Обьем бетона, м.куб:
	0.101

	Вес, кг:
	252.5

	ГОСТ:
	8020-90

	Примечание::
	для канализационных колодцев


1ПП 15

	[image: image10.jpg]





Характеристики

	Диаметр di, мм:
	700

	Диаметр de, мм:
	1680

	Высота h, мм:
	150

	Геометрический объем, м.куб:
	0.333

	Обьем бетона, м.куб:
	0.275

	Вес, кг:
	687.5

	ГОСТ:
	8020-90

	Примечание::
	для канализационных колодцев

	Величина а, мм:
	400


